ℏ2kt22m(z)=ℏ2kt22mi+ℏ2kt221m(z)−1mi

drugi wyraz  można potraktować jako zaburzenie

w I rzędzie RZ poprawka do energii

ΔEi=ℏ2kt221mA(1−Pib)+1mBPib−1mn

Pib=2fi2(z)dz=B2κgdzie

z warunku  ΔEi = 0

1mn=1mA(1−Pib)+1mBPib

*****

##### Studnie kwantowe profilowane

- profile prostokątne o różnych wartościach   Vb

- zmieniając   w   procesie   epitaksji   skład (kompozycję)  x   np. w Ga1-xAlxAs

- naprzemienne warstwy o składzie    ( x1,  x2 )  o różnych grubościach

Uwaga:

- EFA nie może być w zasadzie stosowana do bardzo cienkich warstw o      L ≈ a

- Jedno pasmo  (b)  (nieparaboliczność)

dla   kt=(kx,ky)=0    macierz   kp

Eg+ℏ22mekx2iPkz00−iPkzℏ22m+Lkz20000ℏ22m+Mkz20000ℏ22m+Mkz2(xx)

co w przybliżeniu izotropowych pasm odpowiada

tzw. modelowi 2-pasmowemu

αk2+Eg23Pk23Pkβk2

zakładając, że krzywizna pasm w k=0  jest spowodowana głównie

silnym oddziaływaniem  VB-CB, tzn.  pomijając wyrazy kwadratowe w  k

Eg−EiPkz−iPkz−Efc(z)fv(z)=0dostajemy   model Kane’a

po sprowadzeniu do równania na      fc(z)

możemy wyznaczyć poprawkę na nieparaboliczność masy do

jednopasmowego równania na    fc(z)

−ℏ22m1+2P2mε+Eg2d2dz2fc(z)=(ε−Eg2)fc(z)

( ε  -mierzone od środka przerwy)

typowe wartości   parametrów   EP=2P2m   są rzędu    20 eV  a

Eg   ≈   1 – 2 eV    to    drugi wyraz, jest rzeczywiście dominujący i

decydujący o krzywiźnie pasma  i podpasm przewodnictwa

- Wiele pasm

A(z)d2dz2+B(z)ddz+C(z)F(z)=0układ  N  sprzężonych równań różniczkowych na składowe funkcji  obwiedni   fn(z) ;  dla każdego   kt     +  odpowiednie warunki zszywania:

A,B, C  - macierze  N x N;  zależne od ośrodka

F          - wektor kolumnowy  funkcji  fn

b. złożone warunki zszywania

warstwy podwójne, układy wielu barier

uwaga: pojedyncza i podwójna bariera zostaną omówione przy

omawianiu zjawisk transportu

###### dwie sprzężone studnie kwantowe

- d >> L1=L2=L

dwie identyczne izolowane studnie;  każdy stan  o energii  Ei < 0

jest dwukrotnie zdegenerowany

- d ≈ L

H = T + V  =  T + V1(z) + V2(z)

widmo energii każdej ze studni jest zaburzone wpływem sąsiedniego potencjału

χn(z−zi),jeśli studnie położone są w    z1   i   z2   a stany studni „niezaburzonych” oznaczymy przez

p22m+Vi(z)χn(z−zi)=Enχn(z−zi),i=1,2tzn.