doświadczalnie stwierdzono zależność

R≈t13

gdzie    t   - czas wygrzewania,

współczynnik proporcjonalności zależy od warunków (T, ...)

rozkład rozmiarów  ~ gaussowski

- metody syntezy chemicznej (w roztworach)

(w organicznych rozpuszczalnikach ale także w wodzie)

np.

H2S       		oraz			CdCl2   słabe wiązanie

jonowe

|			do			   |

| 		    roztworu		   |

\ /       					  \ /

S2- 						Cd2+

CdS

## silne wiązanie kowalencyjne

|

siła napędzająca nukleację krystalitów

- wprowadzone do roztworu „stabilizatory”

(pasywacja powierzchni nanokrystalitów)  hamują dalszy

wzrost

metody selekcji rozmiarów  (nawet do ~ 5%)

- metoda elektroforezy żelowej (1991 Weller)

- metoda chłodnych reagentów (Murray, Bawendi 1993)

wprowadzanych do gorącego ośrodka

szybka, jednoczesna nukleacja b.małych, jednakowych

krystalitów  (R ~ 1nm)

Zalety:

## możliwość tworzenia gęsto upakowanych sieci 2D i 3D

możliwość syntezy nanokrystalitów wielowarstwowych