EKSCYTONY

- lity kryształ

traktując elektron (o energii z dna pasma CB) i dziurę (o energii ze szczytu pasma VB) jako kwaziswobodne cząstki o masach

efektywnych   me   i   mh   poruszające się w ośrodku o stałęj dielektrycznej   k  i  mogące kulombowsko oddziaływać

pe22me+ph22mh−e2k|re−rh|Ψ(re,rh)=(E−Eg)Ψ(re,rh)

podobnie jak dla atomu wodoru  możemy przejść do układu środka masy

m*  -  masa zredukowana

energia wiązania w stanie podstawowym i promień Bohra

Eo=me42k2ℏ2,a0=ℏ2kme2

m* < me  ,   k ~ 10   to   a – 100 x większe niż w  atomie wodoru

energia nawet   1000 x mniejsza;

- ekscytony w studniach kwantowych

(wyidealizowany przypadek pojedynczo-pasmowy)

H=pe22me+ph22mh−e2k|re−rh|+Ve(ze)+Vh(zh)

dochodzą niesferyczne potencjały studni

dla studni kwantowych  I-rodzaju  wygodnie jest przedstawić

H  w innych zmiennych, żeby odseparować swobodny ruch środka masy w płaszczyźnie studni.

energie wiązania ekscytonów zachowują się w funkcji szerokości studni podobnie jak energie wiązania donorów

- ekscytony w kropkach kwantowych

dla sferycznych nanokryształów   Ve ,  Vh ,   mają sferyczną symetrię

- jeśli traktować   kulombowskie oddziaływanie jako

ΔE=⟨χe|e2kreh|χh⟩zaburzenie, to w  I rzędzie rach. zaburzeń poprawka do energii

jeśli   R   to promień kropki (rozmiar)

- energia kinetyczna układu skaluje się jak  ~ 1/R2

- energia kulombowska skaluje się jak         ~ 1/R

dla bardzo małych kropek kwantowych,

(tzn. gdy rozmiary przestrzennego ograniczenia << promienia

ekscytonu) energia wiązania ekscytonu << odległości pomiędzy dyskretnymi poziomami

UKŁADY STUDNI KWANTOWYCH I BARIER
W POLU LEKTRYCZNYM

- transport podłużny

efekt podpasm

energia kinetyczna ruchu || do złącz  ~ h2k||2/2m,

na dnie podpasma  k||=0  =>  v||=0

wstrzykiwanie "dodatkowych" nośników w przyłożonym

polu elektrycznym  =>  wzrost gęstości nośników  (n)

ruchliwość     μ = e τ / m*     -  średnia ruchliwość

gwałtownie maleje gdy zaczyna zapełniać się nowe

podpasmo

teoria

eksperyment

- transport poprzeczny

idea -  Tsu & Esaki  (lata 70)

supersieci - minipasma

dwa możliwe mechanizmy

- "hopping" przez barierę z towarzyszeniem fononów

znaczenie w wysokich temperaturach

- REZONANSOWE TUNELOWANIE

układ z podwójną barierą

stany o charakterze związanym leżące energetycznie na tle widma ciągłego, sprzężone z tym widmem i zdegenerowane;

odpowiadają stanom związanym w studni o nieskończenie szerokich barierach

skończony czas życia; elektron wzbudzony ze stanu związanego do stanu rezonansowego może:

a) "relaksować" do stanu związanego,

b) "opuścić" obszar studni

Metody znajdowania położeń i czasów życia stanów rezonansowych (układu w stanie rez.)

- metoda współczynnika transmisji

eik1x,e−ik1x,e−κ2x,eκ2x,eik3x,e−ik3x,e−κ4x,eκ4x,eik1xzszywanie na granicach ośrodków odpowiednich rozwiązań i ich pochodnych

A,      B,      C,      D,       E,       F,        G,          H,      I

1miχi−'(z)|z=z0=1mjχj+'(z)|z=z0dla pochodnych (funkcje obwiedni, różne ośrodki, różne masy efektywne)

4 złącza, po 2 równania  (8),  "normalizacja"  (A=1)

współczynnik transmisji

T = |I|2

Pojedyncza bariera:

Podwójna bariera:

położenia maksimów = położenia rezonansów  Er

Lorentzowski kształt  T  w otoczeniu rezonansu

T(E)=11−E−Er2Γ2

Γ  -  szerokość rezonansu (połówkowa)

***

e(−iEℏt)Ewolucja w czasie układu kwantowego

żeby opisać skończony czas życia układu w stanie rezonans.

e(−iEℏt)=e(−iErℏt)e(−Γ2ℏt)Eres=Er−i12Γ(ewolucja musi opisywać zanik)

τ=ℏΓII-gi czynnik - tłumiący (zanik)

- metoda obrotu zespolonego współrzędnej

funkcja obwiedni   χ(z)   odpowiadająca stanowi rezonansowemu nie jest kwadratowo całkowalna

z→zeiθz rzeczywistą współrzędną   z   przechodzimy na płaszczyznę zespoloną

χ(z)→χ(zeiθ)=χ(z)

teraz   χ~   staję się kwadratowo całkowalna

i może być przybliżona w skończonej bazie f. kwadr. całk.

χ(z)≈i=1Nciφi(z)

transformacja odwrotna prowadzi teraz do:

χ(z)≈i=1Nciφi(ze−iθ)

elementy macierzowe  H  są  w takiej bazie  zespolone  =>

macierz jest niehermitowska   =>

wartości własne  (po diagonalizacji)  są  zespolone

E(θ)=Er(θ)+iEi(θ)

i tworzą dla różnych   θ   tzw. θ-trajektorie;

punkty zbieżności (prawie θ-niezależność) stanowią przybliżenia do wartości zespolonych energii stanów rezonansowych

przykład trajektorii

- Metoda stabilizacji

- zamknij strukturę w „dużym pudle” (L >> d)

d – rozmialr układu

L – rozmiar pudła

- jako bazę wybierz funkcje „dużego pudła”

- diagonalizuj macierz hamiltonianu dla wielu różnych L

- wykres wartości własnych energii w funkcji  L

- odczytaj położenie i szerokość rezonansu z wykresu

Te cechy rezonansowego tunelowania muszą mieć swoje odzwierciedlenie w obserwowanych zjawiskach transportu

.

najciekawsze efekty:

- ujemne przewodnictwo różniczkowe (NDC)

- oscylacje Blocha

- drabinka Starka

- dI/dV < 0

- problem pojedynczej studni kwantowej (1D) w polu elektrycznym

funkcja falowa (obwiedni  χ(z) )  - funkcja ~(Airy),

(oscylująca i zanikająca) jako rozwiązanie

−ℏ22m(i)d2dz2+eFz+Vb(z)−Eχ(z)=0

dla wielu "przestrzennie rozseparowanych studni"

powstają tzw. schody Starka (drabinka)

dla silnych pól  F,  poziomy energetyczne kwazizwiązanych stanów (dna podpasm) są energetycznie równoodległe

ΔE≈eFdEn=E1+neFd

konsekwencje rozszczepienia minipasm - widma optyczne

jeśli więcej niż jedno minipasmo   E1, E2, ..

może dochodzić do rezonansowego tunelowania

Lasery kaskadowe

OSCYLACJE BLOCHA

załóżmy idealny, bezdefektowy kryształ (1D);

potencjał jednorodnego pola elektrycznego

eV(z) = eFz

elektrony o energiach z dna pasma przewodnictwa -

przyspieszane  => zwiększanie energii

energia elektronu rośnie   od  E0  do  Emax  (v=0);

dla   k  na granicy   BZ   elektron ulega braggowskiemu

odbiciu:

k -> k-g,  g=2π/a

oscylacje Blocha

- lity półprzewodnik

szerokość pasma  >>  ΔE  na odcinku dorgi swobodnej

pomiędzy zderzeniami

oscylacje niemożliwe do zaobserwowania

dpdt=eFczęstotliwość oscylacji  (półklasycznie)

równanie ruchu

ℏdkdt=eF

k=k0+eFtℏrozwiązanie (1D)

k0=0  (centrum IBZ)

max. możliwe   k = 2π/d   (Δk),  zatem

1T=eFd2πℏ

dla:  F~105 V/cm (lab. osiągalne)

d~20 nm  (typowe supersieci)

v ~ 5*1013 Hz

to  T  ~ τ   czas relaksacji pomiędzy zderzeniami