- wywołane naprężeniami:

lokalna zmiana stałej sieciowej prowadzi do lokalnej deformacji „szerokości” przerwy, tzn. do fluktuacji potencjału ograniczającego kwaziswobodny ruch elektronów

- naturalne fluktuacje grubości warstwy QW

- self-assembled (self-organized)

samoorganizujące się (samorosnące) kropki kwantowe

# Podstawowe mody wzrostu heterowarstw epitaksjalnych

zasada tworzenia samorosnących kropek kwantowych:

- warstwy o dużej różnicy stałych sieciowych ~10%

- krótkotrwała epitaksja

metoda:   Stranskiego-Krastanova

Opraz HREM pojedynczej samorosnacej kropki kwantowej InGaAs/GaAs

# Inne przykłady obrazów STM

## typowe kształty: 	piramidy, soczewki, półsfery

typowe rozmiary:

wysokość 	-	2-10 nm

szer. podst.	-	10-30 nm

zalety:

-	dobra powtarzalność

- małe rozmiary

- łatwość tworzenia sieci 2D i 3D (automatyczna)

wady:

- słabe możliwości zmian kształtów i rozmiarów

Przykłady widoków z góry (STM)