Plan

- Przegląd struktur niskowymiarowych

- studnie kwantowe, supersieci, wytwarzanie

- druty kwantowe, kropki kwantowe; wytwarzanie

- nanokryształy

- struktury samorosnące

- charakter widm optycznych

- własności transportu

- Fizyka  heterozłącza

- proste modele kwantowe

- n-wymiarowy gaz elektronowy

- Metoda ciasnego wiązania

- Metoda orbitali wiążących

- Teoria masy efektywnej

- Metoda  kp

- Przybliżenie funkcji obwiedni

- Symetrie funkcji falowych

- Struktura energetyczna pasm przewodnictwa i walencyjnego

- model jednopasmowy

- modele wielopasmowe

- oddziaływanie spin-orbita

- podpasma

- opis naprężeń

- supersieci, minipasma

- nanokryształy; układy 0-wymiarowe

- Domieszkowane studnie kwantowe

Rzeczywisty gaz kwazi-2D

Lasery na studniach kwantowych

- Inne struktury półprzewodnikowe

- Struktury węglowe – nanorurki

- Opis przejść kwantowych

- układy warstwowe

- kropki kwantowe

- Własności elektryczne struktur niskowymiarowych

- rezonansowe tunelowanie

- układy wielu barier w polu elektrycznym

- oscylacje Blocha; poziomy Starka

# Struktura energetyczna domieszek i ekscytonów

- Wpływ pola magnetycznego

- kwantowy efekt Hall’a

- Elektronika pojedynczego elektronu

- blokada kulombowska

- tranzystor jednoelektronowy

literatura:

- G.Bastard,

Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures,

Les edit.de physique 1990

- C.Weisbuch, B.Vinter,

## Quantum semiconductor structures  AP, 1991

- P. Harrison

Quantum Wells, Wires and Dots, Wiley 2000

- I.M.Cydlikowski,

Elektrony i dziury w półprzewodnikach, PWN 1976

- L.Banyai, S.W.Koch

## Semiconductor quantum dots

WS 1993

- L.Jacak, P.Hawrylak, A.Wojs

## Quantum dots (Kropki kwantowe –wersja polska)

Springer 1998

- H.T.Grahn (ed)

## Semicinductor superlattices

WS 1995

- T.Ando, et.al

## Mesoscopic physics and electronics

Springer  1998

- Nanotechnologie, PWN

R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan

#### Tytuł oryginalny: Nanoscale Science and Technology

Wstęp

Kwantowe struktury półprzewodnikowe:

struktury półprzewodnikowe (złożone z jednego lub kilku różnych materiałów półprzewodnikowych), w których z powodu zaburzenia symetrii translacyjnej (periodyczności) w jednym lub w kilku kierunkach przestrzennych dochodzi do częściowej lub całkowitej dyskretyzacji widma energii (w pewnym zakresie energii pasm) co prowadzi do kwantowego charakteru  obserwowanych w nich (tych strukturach) zjawisk fizycznych (widma optyczne, transport ładunku, itp)

zaburzenie periodyczności -  celowe – dokonywane w procesie fabrykacji struktur

najbardziej ogólny podział:

- Struktury 2-wymiarowe (2D):

otrzymywane z układów 3D przez zaburzenie symetrii  translacyjnej  w jednym  kierunku przestrzennym

rozmiary poprzeczne – makroskopowe (> mikrometra)

rozmiary w kierunku zaburzonej symetrii transl. – mezo-nano

Studnie kwantowe (struktury kanapkowe)

# Układy wielu barier

Supersieci

## Kierunek  z   -  dowolny krystalograficzny kierunek wzrostu, np. dla sieci w typie regularnym: (001)  lub  (111), rzadziej  kierunki prostopadłe do płaszczyzn o wysokich indeksach...

taka sama struktura krystaliczna – inne atomy, inne stałe sieci ....

## Wysokiej rozdzielczości obraz podwójnego heterozłącza AlAs/GaAs

wykonany techniką TEM

- Struktury 1-wymiarowe:  druty kwantowe

zaburzenie symetrii translacyjnej  w 2 kierunkach przestrzennych

(ale też np. nanorurki węglowe)

- Struktury 0-wymiarowe (0D):

#### kropki kwantowe

nanokrystality (nanokryształy)

### wyspy kulombowskie

Wymiarowość struktur =

wymiar gazu kwazisowbodnych elektronów =

ilość niezaburzonych wymiarów przestrzennych

Techniki nakładania warstw

- Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)

molecular beam epitaxy

- MOPVE (MO epitaksja z fazy gazowej)

##### metalo-organic phase vapor epitaxy

wprowadzenie związku metaloorganicznego i wodorku danego pierwiastka, np.:

Ga(CH3)3 + AsH3  ->  GaAs + 3CH4 (metan)

- CVD, MOCVD (chemiczne osadzanie z fazy gazowej)

tu – ciśnienia normalne lub podwyższone, wzrost odbywa się przez reakcje na powierzchni metalo-organicznych reagentów

MBE (~60/70, Bell Lab. J.R. Arthur I A.Y. Cho)   (temp > 103 C)

komora wzrostu

Parametry

Wysoka próżnia:	 10-6 - 10-8 tora

Temperatury:		102 – 103 K  (dokł. 0.1 K)

Czasy otwierania przesłon z dokł.  	< 10-1 s

MBE – szybkość wzrostu  1μm / h  ~  1ML / s

- osadzanie pojedynczych atomów, dimerów molekularnych;

- czynniki determinujące charakter wzrostu:

* stopień (szybkość) dyfuzji powierzchniowej (migracji),

* strumień epitaksji,

* orientacja podłoża

heteroepitaksja	- podłoże o innej str. kryst. (inny kryształ)

Homoepitaksja		- podłoże o identycznej str. kryst.

- bezdefektowe, epitaksjalne nakładanie warstw możliwe tylko dla struktur krystalizujących w tych samych sieciach i o podobnych stałych sieciowych  a

Taki proces nakładania „dopasowanych sieciowo” warstw nazywa się „wzrostem pseudomorficznym”

- Podstawowe grupy kryształów złożonych

III-V :   GaAs, InAs, AlAs,  InP

II-VI :   ZnS,  CdS, CdSe,  HgS, ZnSe

Krystalizują podobnie jak   C, Ge, Si  (IV)

Struktura blendy cynkowej (diamentu) lub wurcytu

Wiązanie kowalencyjne:

walencyjne elektrony atomowe – orbitale   s  i  p

Hybrydyzacja    sp3          (ns2npx,  ms2mp4-x )

(4 elektrony obsadzające powłoki walencyjne)

energie orbitalne walencyjnych elektronów   ns, np    są porównywalne (kwazi-degeneracja):

z orbitali    s,px,py,pz    można utworzyć   4   orbitale hybrydyzowane - kierunkowe (których gęstości „wskazują” naroża tetraedru)

kombinacja s+p			kombinacja s+px+py+pz

sp						sp3

epitaksjalny, dopasowany (bez deformacji sieci) wzrost jednego kryształu A na podłożu B wymaga identycznej struktury krystalicznej i bardzo zbliżonej stałej sieciowej

na podłożu zorientowanym  (001) lub (111) - wzrost ułatwiony – każdy atom powierzchniowy dysponuje taką sama liczbą niewysyconych wiązań chemicznych (dangling bonds);

na podłożu o orientacji z wysokimi indeksami - wzrost utrudniony – deponowane atomy mogą trafiać w miejsca różniące się iloscią niewysyconych wiązań (powierzchniowych); silna migracja z miejsc o słabszym wiązaniu = silna dyfuzja powierzchniowa

szerokość przerwy wzbronionej a stała sieci

CVD – MOCVD – nie w próżni, lecz pod ciśnieniem gazów  ~ 2-100 kPa;  odkładanie warstw z powodu reakcji chemicznych (na powierzchni substratu) składników (zawierających atomy tworzące osadzany kryształ) – szybsze od MBE ale mniejsza dokładność nanoszenia...

kryształy mieszane, np:   Ga(1-x)AlxAs

x – objętościowa waga Al w stosunku do Ga

tu:  dla  x<0.4  prosta przerwa (ważne dla zastosowań optycznych)

- Naprężenia spowodowane niezgodnością stałych sieciowych mogą być źródłem defektów ale też ciekawych efektów (formowanie wysp i struktur o różnym stopniu samoorganizacji)

np. stała sieci InAs > GaAs ... (podłoże z GaAs)

- naprężenia powstają  w sieci nakładanej warstwy niedopasowanej do podłoża;

- energia naprężeń może być zmniejszona przez ”dyslokacje niedopasowania”;

- istnieje krytyczna grubość, dla której energia potrzebna do utworzenia dyslokacji jest większa od energii naprężenia w warstwie...

- rozluźnianie naprężeń w niezbyt grubych warstwach przez poprzez migracje atomów i tworzenie „wysp” – kropki kwantowe

# Kontrola grubości warstw epitaksjalnych

- Makroskopowy pomiar grubości  d  warstw otrzymanych w skończonych czasach   t   epitaksji

- założenie liniowego (w czasie) wzrostu

## 2.  RHEED  (reflection high energy electron diffraction)

(~20 KeV)

kontrola z dokładnością do pojedynczej monowarstwy (ML)

Figure 6.3: 2x (left [110] direction and 4x (right, [010] direction) diffraction patterns from a 2x4 reconstructed (001) GaAs surface

Słabnięcie intensywności spowodowane stopniową utratą ogniskowania dla danego kąta dyfrakcji, spowodowaną wzrostem kolejnych warstw

1993 (Neave, Joyce, Dobson, Norton)

zaobserwowane oscylacje intensywności RHEED

odpowiadające pojedynczym warstwom

Figure 6.5: Mechanisms of RHEED intensity oscillations during growth of a monolayer.

wyjaśnienie oscylacji natężenia wybranego prążka (plamki) (pod wybranym kątem) w czasie wzrostu warstw

Inne przykłady

inna metoda:

analiza maksimów dyfrakcyjnych przy nisko-kątowym odbiciu promieni rentgenowskich

obraz mikroskopowy cienkich warstw epitaksjalnych (QW)

Techniki wytwarzania struktur 1D

- litografia + wytrawianie ze struktury studni kwantowej

o litografii

– skolimowaną wiązką światła widzialnego, lub

-  wiązką elektronów, lub

-  wiązką dalekiego UV (rosnąca rozdzielczość i precyzja),

- promieniami X

Resist = fotorezyst – pozytywne (rozkładające się pod światłem), negatywne (utwardzające się – polimeryzacja)

„czarne” - maska

Inne sposoby wytwarzania:

Naturalny wzrost  QWW  na tzw. podłożu „przeorientowanym”

np. płaszczyzna  (110) „przeorientowana o kilka  % w kierunku  (111)  daje  tzw.  gigantyczne uskoki

„stopnie” – wzbogacone w niewysycone wiązana

= miejsca początkowego wiązania atomów warstwy nakładanej

miejsca początkowego, pseudomorficznego wzrostu materiału B na podłożu A

„równoległe stopnie” i charakterystyczna struktura wolnych, niesparowanych elektronów (dangling bonds – niewysycone wiązania) wzdłuż stopni, daje możliwość uzyskania nawet łańcuchów jednoatomowych

np.: atomy kobaltu na powierzchni (997) platyny

tworzą jednoatomowe druty(!)

Druty kwantowe typu „T”    (formalnie nie-druty)

= miejsca (linie) o silniejszej „lokalizacji” w warstwie

Technologia VLS (vapor, liquid, solid)

depozycja z fazy gazowej (CVD)  jest na ogół bardzo wolna,

w metodzie VLS kropla ciekłego metalu  (metal zdeponowany wpierw z fazy gazowej w wysokiej temperaturze) działa jak katalizator krystalizacji – na podłożu – pod kroplą;

możliwy wzrost wielu warstw

# nanodruty InP

# Wytwarzanie układów   0D

- litografia + wytrawianie z układu  2D lub  1D

techniki  „naturalne”

- wywołane naprężeniami:

lokalna zmiana stałej sieciowej prowadzi do lokalnej deformacji „szerokości” przerwy, tzn. do fluktuacji potencjału ograniczającego kwaziswobodny ruch elektronów

- naturalne fluktuacje grubości warstwy QW

wytrawianie z warstwy 2D

typowe rozmiary  ~ 1000 A

znaczne nieregularności „brzegu”  ~ nawet 100A

możliwość tworzenia sieci 2D