Własności optyczne struktur niskowymiarowych

# Uwagi ogólne

absorpcja,  luminescencja (fotoluminescencja, elektroluminescencja)

widmo absorpcji:

zależność intensywności światła zaabsorbowanego

przez próbkę w funkcji częstości (energii lub λ)

przejścia wywołane drgającym polem elektrycznym;

przejścia wywołane drgającym polem magnetycznym

wektor pola elektrycznego fali światła

w hamiltonianie:

pole elektryczne  - poprzez potencjał wektorowy   A   modyfikujący pęd elektronu     p -> p + eA/c ;

przy cechowaniu, w którym potencjał skalarny znika a

.

Z dokładnością do wyrazów liniowych  w  A:

Ho  zawiera   p2/2m,  a

zaburzenie   H’   zależy od czasu i może indukować przejścia pomiędzy

stanami  Ho :  | i >,  | f >

prawdopodobieństwo przejścia na jednostkę czasu:

(Ef > Ei   -  tylko  człon  +ω  indukuje przejścia)

gdzie

w przybliżeniu elektrycznym dipolowym   exp(ikr) ~ 1

(k~2π/λ,   λ >> obszar zmienności funkcji atomowych), to

- Przejścia optyczne w studniach kwantowych

w jednopasmowym przybliżeniu funkcji obwiedni

k=(kt,kz),   r=(ρ,z)

A                                             B

Przejścia wewnątrzpasmowe (międzypodpasmowe) –

INTRABAND (intersubband)

dla    kt  ≠  0

funkcje  obwiedni  odpowiadające kolejnym stanom dyskretnym

(podpasmom  - l ) w danym paśmie są ortogonalne  -to-   A=0

o przejściach decyduje druga całka w członie   B

W jednopasmowym przybliżeniu możliwe są tylko przejścia dla światła rozchodzącego się w płaszczyźnie studni (polaryzacja  z )

## Przejścia międzypasmowe  -  INTERBAND

człon   B = 0,

w jednopasmowym przybliżeniu o przejściach

decyduje całka nakrywania funkcji obwiedni;

każda polaryzacja dozwolona

pasmo przewodnictwa  u – typu S,

pasmo walencyjne        u – typu  p

reguły wyboru

w modelu wielopasmowym (pasmo walencyjne):

u.χ  -  wielokomponentowe spinory  - złożony obraz przejść