Własności optyczne struktur niskowymiarowych

# Uwagi ogólne

absorpcja,  luminescencja (fotoluminescencja, elektroluminescencja)

widmo absorpcji:

zależność intensywności światła zaabsorbowanego

przez próbkę w funkcji częstości (energii lub λ)

przejścia wywołane drgającym polem elektrycznym;

przejścia wywołane drgającym polem magnetycznym

wektor pola elektrycznego fali światła

w hamiltonianie:

pole elektryczne  - poprzez potencjał wektorowy   A   modyfikujący pęd elektronu     p -> p + eA/c ;

przy cechowaniu, w którym potencjał skalarny znika a

z dokładnością do wyrazów liniowych  w  A:

H0  zawiera   p2/2m,  a

zaburzenie   H’   zależy od czasu i może indukować przejścia pomiędzy

stanami  Ho :  | i >,  | f >

prawdopodobieństwo przejścia na jednostkę czasu:

(Ef > Ei   -  tylko  człon  +ω  indukuje przejścia)

(*)

gdzie

w przybliżeniu elektrycznym dipolowym   exp(ikr) ~ 1

(k~2π/λ, λ >> obszar zmienności funkcji atomowych), to

w obszarze, w którym funkcje w (*) są różne od zera  k~0,  zatem

- Przejścia optyczne w studniach kwantowych

w jednopasmowym przybliżeniu funkcji obwiedni (EFA)

k=(kt,kz),   r=(ρ,z)

A                                             B

Przejścia wewnątrzpasmowe (międzypodpasmowe) –

INTRABAND (intersubband)

dla    kt  ≠  0

funkcje  obwiedni  odpowiadające kolejnym stanom dyskretnym (podpasmom  - l ) w danym paśmie są ortogonalne  -  A=0

o przejściach decyduje druga całka w członie   B

W jednopasmowym przybliżeniu możliwe są tylko przejścia dla światła rozchodzącego się w płaszczyźnie studni (polaryzacja  z )

## Przejścia międzypasmowe  -  INTERBAND

człon   B = 0,

w jednopasmowym przybliżeniu o przejściach

decyduje całka nakrywania funkcji obwiedni;

każda polaryzacja dozwolona

pasmo przewodnictwa  u – typu S,

pasmo walencyjne        u – typu  p

jeden parametr...

reguły wyboru

w modelu wielopasmowym (pasmo walencyjne):

u.χ  -  wielokomponentowe spinory  - złożony obraz przejść

Domieszki w nanostrukturach

- lity kryształ,  płytkie domieszki

przyjmując zero energii na dnie (w szczycie pasma)

równanie na funkcję obwiedni dla izotropowego pojedynczego pasma i słabego potencjału jonu domieszki:

domieszka wodoropodobna; dno pasma = próg jonizacji (dno continuum)

energia wiązania:

wodór

m*=1, k=1, E1= -13.6 eV  ( -1/2 w j.at.)

półprzewodnik

m*≈0.1, k≈10, E1≈-13.6 meV ≈ 0.014 eV          płytkie

przerwa ~ 1 eV

promień orbity Bohra  (wodór  a0=0.53 A):

2. domieszki w studniach kwantowych

L – szerokość studni Zi  - położenie domieszki,  V - głębokość studni

orientacyjny kształt funkcji falowej w kier. Z

L>>a0	        L~a0	        L<<a0 	   zi =L/2

# Przypadki graniczne

1.   L → 0,  V  → ∞    =   atom wodoropodobny  w  2D

ścisłe rozwiązanie (we współrzędnych biegunowych)

4 x silniej związany

2.  na złączu  o   V → ∞

gęstości radialne stanów  1s  i   2p   dla swobodnego atomu

atom H w stanie 1s		       blisko				„przyklejony”

daleko od nieprzenikalnej	     nieprzenikalnej		do powierzchni

ściany				     ściany				ściany

1S                    						2PZ

E(2p)=E(1s)/4

Energia wiązania (w efektywnych rydbergach) donora w studni kwantowej o nieskonczonych barierach i szerokości  L (w j.at.).

„rzeczywiste” studnie są o skończonych barierach

## Przypadki graniczne

1.   L>>a						2.    L<<a

potencjał studni kulomb. – 			potencjał bariery -

małym zaburzeniem         			małym zaburzeniem

domieszka w materiale studni                 domieszka w materiale bariery

(efektywnie)

różnica w  m*  i   

na ogół mamy do czynienia z przypadkami pośrednimi

### Def.  energia wiązania

Energia względem dna najniższego podpasma

Energia wiązania donora w studni  GaAlAs | GaAs | GaAlAs

w funkcji szerokości studni (w liczbach monowarstw);  Vb = 0.3 eV

- podobnie dla akceptorów

#### TEORIA

Θ(X) { =1 dla X>0;  =0  dla X<0 }

- Potencjał donora małym zaburzeniem

(w przybliżeniu jednego pasma)

funkcje własne  H  można rozwinąć w bazie  Φ

w sytuacji kwazi-2D  (z wysoką barierą)

(dobrze separowalne podpasma lub tylko jedno podpasmo obecne)

najprostsze przybliżenie:    rozdzielenie zmiennych:

wstawiając do  H,  mnożąc z lewej strony przez   ( i całkując po  z

E0  -  energia dna zerowego podpasma, a

równanie  (*)   można rozwiązać wariacyjnie

ponieważ w płaszczyźnie studni potencjał donora zostaje “nienaruszony”

funkcję próbną  met. war. można wybrać jak funkcję  1s  w   2D

(   -   parametr wariacyjny

energie stanu podstawowego znajduje się minimalizując funkcjonał energii z równania (*)

przybliżenie to zawodzi dla   L ( (    i  dla   L (  0

inne przybliżenia

1.

2.  funkcje zależne od  (  (i)  od  z   można wyrazić w bazie

znanych funkcji np. gaussowskich – liniowe parametry

wariacyjne – diagonalizacja macierzy hamiltonianu

Domieszki w kropkach kwantowych  (nanokryształach)

(jednopasmowy) model sferycznej studni potencjału

- separacja zmiennych kątowych i radialnych  -->  (jeśli domieszka w centrum kropki)   tylko radialne równanie Schroedingera

- rozwiązaniami są “pozszywane” sferyczne funkcje  Bessla i

funkcje Hankl’a  (w barierze)

- przybliżone rozwiązania w dowolnej sferycznej bazie

- potencjał studni znosi degenerację przypadkową  ( l )

- brak podpasm dla energii wewnątrz studni QD

(inna definicja energii wiązania)

- dla bardzo małych kropek elektron “zlokalizowany” w obszarze bariery