- IBZ   w supersieci

w  (x,y)  periodyczność sieci          V(x+a)=V(x)

w kier.   z    periodyczność  SL      V(z+d)=V(z)

d >> a

np. sieć prosta kubiczna

w litym krysztale   3D:			w supersieci

tzn. pasma będą bardzo wąskie, dla odpowiadającego kierunku  k

struktura energetyczna

(metoda silnego wiązania)

z tw. Blocha (dla kier.  z )

w metodzie TB

dla   i-tego stanu w izolowanej studni

narzucając warunki brzegowe Borna –von Karmana

Hamiltonian

Możemy przedstawić jako:

pozostawiając tylko oddziaływanie najbliższych sąsiadów

i pamiętając, że

dostajemy:

(***)

q: 0 - 2π/d

dla każdego    „i”   oraz   „q”     dodatkowo zachodzi  (podpasma)

z (***) mamy

mnożąc przez  N  mamy

ale dN= L = 1/(0 , ale   = q/(0 = ( , gdyż  q – numeruje kolejne stany

dodatkowo -

na dnie każdego minipasma ,  gęstość stanów  = 0

od szczytu każdego minipasma  ( i między minipasmami) gęstość

jest stała  =

zatem

Heterozłącza i studnie domieszkowane w barierze

(2-wymiarowy gaz elektronowy)

- Domieszki donorowe –

jony sztywno związane w sieci

elektrony kwazi-swobodne (T>0) lub płytko związane (T≈0)

- Równowaga termodynamiczna wymaga wyrównania

poziomu Fermiego  (nawet w  T=0)

nawet  w  T=0   dyfuzja elektronów do obszaru A

przepływ lub tunelowanie zachodzi tak długo, aż wyrówna się poziom Fermiego (określony w  A  i  B   przez obszary dalekie od złącza)

- w   B   pozostaje  warstwa dodatnio naładowana zjonizowanych donorów (źródło bariery potencjału dla elektronów)

- w   A   kwaziswobodne elektrony gromadzą się w pobliżu złącza

pole dodatnio naładowanej warstwy (powierzchniowa gęstość ładunku  σ )

(zwrócone od płaszczyzny)

potencjał elektryczny w punkcie oddalonym  o   z   od pow. Warstwy

(energia potencjalna)

dla  jednorodnie naładowanej warstwy o grubości    „d”

zależność wewnątrz warstwy jest kwadratowa

dwie naładowane powierzchnie

dno pasma stanowi potencjał  = 0  dla kwaziswobodnych elektronów o energiach bliskich  Eg  (licząc zero energii w szczycie pasma walencyjnego)

- offset brzegów pasm jest wielkością charakterystyczną dla pary materiałów

pole elektryczne pochodzące od rozwarstwionego ładunku (różnica potencjałów) wbudowuje się w obszar złącza

powstaje skok potencjału (na poziomie potencjału próżni)

w paśmie przewodnictwa

przypadek studni kwantowej symetrycznie domieszkowanej w barierach

jakościowo sytuacja nie ulega zmianie gdy  domieszkowane są  A  i  B

kilka innych sytuacji:

kontakt omowy

Bariera Schottkiego

Schemat obliczeń poziomów energetycznych (podpasm) na heterozłączu domieszkowanym w barierze

Podstawowe zadanie:

Znaleźć gęstość stanów elektronowych w pobliżu złącza

Założenia  (znamy):

- Nd   - objętościowa gęstość domieszek donorowych (w barierze)

(zakładamy jednorodny rozkład)

- ΔEc   - różnica położeń dna pasma przewodnictwa dla

niedomieszkowanego złącza

- LS    -  grubość warstwy niedomieszkowanej (bezpośrednio

przy złączu)

- EF   -  względne położenie poziomów Fermiego w izolowanych

ośrodkach

nie znamy:

- grubości  LD  warstwy domieszek ulegających jonizacji

tyle domieszek ulega jonizacji, aż elektrony „zapełniające” warstwę niedomieszkowaną  podniosą poziom  Fermiego

do poziomu   EF   w barierze,

ale nie wiemy ile elektronów przepłynie bo nie znamy rozkładu stanów (podpasm) w powstałej „trójkątnej” studni po niedomieszkowanej stronie złącza

Oznaczmy:

Ei  -  energie dyskretnych podpasm w studni

LD   - grubość warstwy zjonizowanych donorów

W temp. T = 0  , każde podpasmo obsadzone jest tylko do  EF

zatem gęstość gazu kwaziswobodnych elektronów

w  i-tym podpasmie  (gęstość ładunku po pomnożeniu przez  e)

uwaga:  (E)  jest gęstością stanów w 2D  (zatem na „ cm2 ” ),

to n – też jest gęstością gazu 2D – gęstością powierzchniową

niech    χi(z)   -  funkcja obwiedni   i-tego  podpasma

to

lokalna gęstość stanów (ładunku elektronowego)  w „punkcie”   z,

po scałkowaniu i zsumowaniu po podpasmach:

powierzchniowa gęstość        =      powierzchniowej gęstość

ładunku elektronowego                  zjonizowanych donorów

to wyraża  zasadę zachowania ładunku

(dla uproszczenia połóżmy zero energii w  EF )

SCHEMAT postepowania:

Znajomość   Ei                     ni                     LD

pozwalają z  równania Poissona   wyznaczyć  kształt potencjału  V(z);

Y(z) – jest funkcja schodkową (≠ 0 i =1 tylko w obszarze bariery)

z warunkami brzegowymi:

V(-∞)=δ  (energia wiązania elektr. na donorach  w  A)

V(∞) = EBG /2

i

pamiętając  o   ΔEc   (tzn., że na złączu jest skok potencjału)

Znając  V(z)   możemy znaleźć    Ei   oraz

z równania Schrödingera

z war. brzegowymi

Iteracyjny rachunek samouzgodniony

Równanie Schrödingera                           równanie Poissona

aż  przestanie się zmieniać widmo energii lub   ne

metoda pola samouzgodnionego SCF;

początkowy V(z) dowolny, byle - sensowny;

- ścisłe rozwiązanie = numeryczne

(efekty wymiany i korelacji elektronowej można uwzgl. za pomocą

lokalnego potencjału)

# Przypadek pojedynczego podpasma

wariacyjne oszacowanie energii podpasm

## przybliżenie Fanga-Howarda

dla jednego heterozłącza

samouzgodniony potencjał  „na prawo” od złącza można przybliżyć

przez

odpowiada to założeniu, że znamy gęstość 2D elektronów

w płaszczyźnie  przy  z=0;     ene=σ

κ – stała dielektryczna, czynnik  2  - pole od elektronów i zjon. donorów

zakładając nieskończoną barierę potencjału dla   z<0

i funkcje próbną w postaci:

b  -  parametr wariacyjny,

minimalizując całkowitą energię  ne  elektronów  (wszystkie w tym samym stanie-podpasmie), tzn.

E(b) =  <χ|T+V/2|χ>

dostajemy minimum  w

a energia pasma podstawowego

wyniesie:

licząc od dna potencjału;

ponieważ zakładaliśmy, że znamy gęstość 2D,  ne  ,

i zakładając, że tylko jedno podpasmo – o energii dna  E1  w trójkątnej studni jest obsadzone, to możemy obliczyć gdzie będzie poziom Fermiego

samouzgodniony potencjał   V(z)   może teraz być odzyskany

z równania Poissona  przy warunkach brzegowych:

V(0) = 0,     V(∞)=EF

# Zmodyfikowana metoda Fanga-Howarda

funkcja wnika w głąb bariery

- ciągłość funkcji

- odpowiedni skok pochodnej

- normalizacja wyznaczają M, N, z0,    parametrami wariacyjnymi są:    b, d

# Przykłady obliczeń dla gazu elektronowego 2D metodą pola samouzgodnionego

Studnie kwantowe:   AlXGa(1-X)As | GaAs | AlXGa(1-X)As

szerokość studni		 				Lw

grubość obszaru niedomieszkowanego		Ls

koncentracja aluminium				x

objętościowa gęstość domieszek donorowych	Nd

Lw = 10 nm						Lw = 30 nm

Ls = 10 nm						Ls = 10 nm

x = 0.3							x = 0.3

Nd = 1018 cm-3  					Nd = 1018 cm-3

ns = 12x1011 cm-2   					ns = 13x1011 cm-2

- - - - -   lokalna gęstość ładunku

Powody domieszkowania w barierze – nie w studni:

- uzyskać maksymalnie gęsty i ruchliwy gaz kwazi-2D

- odizolować elektrony od jonów donorowych – niejednorodności sieci, tzn. elementów rozpraszających elektrony