Domieszki w nanostrukturach

- lity kryształ,  płytkie domieszki

przyjmując zero energii na dnie (w szczycie pasma)

równanie na funkcję obwiedni dla izotropowego pojedynczego pasma i słabego potencjału jonu domieszki:

domieszka wodoropodobna; dno pasma = próg jonizacji (dno continuum)

energia wiązania:

wodór

m*=1, k=1, E1= -13.6 eV  ( -1/2 w j.at.)

półprzewodnik

m*≈0.1, k≈10, E1≈13.6 meV ≈ 0.014 eV          płytkie

przerwa ~ 1 eV

promień orbity Bohra  (wodór  a0=0.53 A):

2. domieszki w studniach kwantowych

L – szerokość studni Zi  - położenie domieszki,  V - głębokość studni

- schemat „kształtu” funkcji falowej …

L>>a0		    L~a0		 L<<a0 	        zi =L/2

# Przypadki graniczne

1.   L → 0,  V  → ∞    =   atom wodoru  w  2D

ścisłe rozwiązanie (we współrzędnych biegunowych)

4 x silniej związany

2.  na złączu  o   V → ∞

gęstości radialne stanów  1s  i   2p   dla swobodnego atomu

atom H w stanie 1s		       blisko				„przyklejony”

daleko od nieprzenikalnej	     nieprzenikalnej		do powierzchni

ściany				     ściany				ściany

1S                    						2PZ

E(2p)=E(1s)/4

Energia wiązania (w efektywnych rydbergach) donora w studni kwantowej o nieskonczonych barierach i szerokości  L (w j.at.)

„Rzeczywiste” studnie o skończonych barierach

## Przypadki graniczne

1.   L>>a							2.    L<<a

potencjał studni kulomb. – 			potencjał bariery -

małym zaburzeniem         			małym zaburzeniem

domieszka w materiale studni                        domieszka praktycznie

w materiale bariery

(efektywnie)

różnica w  m*  i   

na ogół mamy do czynienia z przypadkami pośrednimi

### Def.  energia wiązania

Energia względem dna najniższego podpasma

Energia wiązania donora w studni  GaAlAs | GaAs | GaAlAs

w funkcji szerokości studni (w liczbach monowarstw);  Vb = 0.3 eV

- podobnie dla akceptorów

#### TEORIA

Θ { =1 dla |z|>L/2;  =0  dla |z|<L/2 }

- Potencjał donora małym zaburzeniem

(w przybliżeniu jednego pasma)

funkcje własne  H  można rozwinąć w bazie  Φ

w sytuacji kwazi-2D  (z wysoką barierą)

(dobrze separowalne podpasma lub tylko jedno podpasmo obecne)

najprostsze przybliżenie:    rozdzielenie zmiennych:

gdzie

wstawiając do  H,  mnożąc z lewej strony przez   ( i całkując po  z

E0  -  energia dna zerowego podpasma, a

równanie  (*)   można rozwiązać wariacyjnie

ponieważ w płaszczyźnie studni potencjał donora zostaje “nienaruszony”

funkcję próbną  met. war. można wybrać jak funkcję  1s  w   2D

(   -   parametr wariacyjny

energie stanu podstawowego znajduje się minimalizując funkcjonał energii z równania (*)

przybliżenie to zawodzi dla   L ( (    i  dla   L (  0

inne przybliżenia

1.

2.  funkcje zależne od  (   oraz  od   z   można wyrazić w bazie

znanych funkcji np. gaussowskich – liniowe parametry

wariacyjne – diagonalizacja macierzy hamiltonianu

Domieszki w kropkach kwantowych  (nanokryształach)

(jednopasmowy) model sferycznej studni potencjału

- separacja zmiennych kątowych i radialnych  -->  (jeśli domieszka w centrum kropki)   tylko radialne równanie Schroedingera

- rozwiązaniami są “pozszywane” sferyczne funkcje  Bessla i

funkcje Hankl’a  (w barierze)

- przybliżone rozwiązania w dowolnej sferycznej bazie

- potencjał studni znosi degenerację przypadkową  ( l )

- brak podpasm dla energii wewnątrz studni

- inna definicja energii wiązania

- dla bardzo małych kropek elektron “zlokalizowany” w obszarze bariery

EKSCYTONY

- lity kryształ

traktując elektron (o energii z dna pasma CB) i dziurę (o energii ze szczytu pasma VB) jako kwaziswobodne cząstki o masach

efektywnych   me   i   mh   poruszające się w ośrodku o stałej dielektrycznej   k  i  mogące kulombowsko oddziaływać

(E1)

UWAGA:

energia wzbudzenia z VB do CB jest mniejsza niż szerokość przerwy energetycznej, która jest liczona w oparciu o przybliżenie jednoelektronowe;

energia „wieloelektronowego” stanu podstawowego odpowiada sytuacji gdy wszystkie jednoelektronowe stany VB są obsadzone (ale między elektronami występuje oddziaływanie kulombowskie);

gdyby energię pierwszego „wieloelektronowego” stanu wzbudzonego obliczyć 
”ściśle” – czyli uwzględniając efekty korelacji elektronowej do pierwszego „wieloelektronowego” stanu wzbudzonego, to byłaby ona mniejsza niż energia przerwy;

ta różnica - to energia wiązania;

w przybliżeniu jednoelektronowym „kreujemy” w VB dziurę o masie  mh*  i elektron

w CB o masie me*  - jako „kwazicząski” mogą one oddziaływać w ośrodku o st.diel. k

podobnie jak dla atomu wodoru  możemy przejść w (E1)

do układu środka masy

m*  -  masa zredukowana

energia wiązania w stanie podstawowym i promień Bohra

m* < me  ,   k ~ 10   to   a – 100 x większe niż w  atomie wodoru

energia nawet   1000 x mniejsza;

- ekscytony w studniach kwantowych

(wyidealizowany przypadek pojedynczo-pasmowy)

(E2)

dochodzą niesferyczne potencjały studni

dla studni kwantowych  I-rodzaju  wygodnie jest przedstawić

H  w innych zmiennych, żeby odseparować swobodny ruch środka masy w płaszczyźnie studni.

energie wiązania ekscytonów zachowują się w funkcji szerokości studni podobnie jak energie wiązania donorów

- ekscytony w kropkach kwantowych

dla sferycznych nanokryształów   Ve ,  Vh ,   mają sferyczną symetrię

- jeśli traktować   kulombowskie oddziaływanie jako

zaburzenie, to w  I rzędzie rachunku zaburzeń poprawka do energii

(gdyż w E2 funkcje własne H0  będą iloczynami  f.elektronu i f.dziury)

jeśli   R   to promień kropki (rozmiar)

- energia kinetyczna układu skaluje się jak  ~ 1/R2

- energia kulombowska skaluje się jak         ~ 1/R

dla bardzo małych kropek kwantowych,

(tzn. gdy rozmiary przestrzennego ograniczenia << promienia

ekscytonu)

energia wiązania ekscytonu << odległości pomiędzy dyskretnymi poziomami