UKŁADY STUDNI KWANTOWYCH I BARIER
W POLU LEKTRYCZNYM

- transport podłużny

efekt podpasm

energia kinetyczna ruchu || do złącz  ~ h2k||2/2m,

na dnie podpasma  k||=0  =>  v||=0

wstrzykiwanie "dodatkowych" nośników w przyłożonym

polu elektrycznym  =>  wzrost gęstości nośników  (n)

ruchliwość     μ = vd / E   -  vd – prędkość dryftu, E – przyłożone pole

średnia ruchliwość  gwałtownie maleje gdy zaczyna zapełniać się nowe podpasmo

teoria

eksperyment

- transport poprzeczny

idea -  Tsu & Esaki  (1970) – rezonansowe tunelowanie

przez półprzewodnikowe układy warstwowe

supersieci - minipasma

dwa możliwe mechanizmy

- "hopping" przez barierę z towarzyszeniem fononów

znaczenie w wysokich temperaturach

stała Boltzmana  kB = 8.6 x 10-5 eV/K,   dla T= 280 K =>  kBT = 24 meV ...

tego rzędu są też energie fononów o częstości Deby’a  ~ 40 meV ...

energie wiązania w podpasmach są na ogół  rzędu <100 meV ....

- REZONANSOWE TUNELOWANIE

układ z podwójną barierą

stany o charakterze związanym leżące energetycznie na tle widma ciągłego, sprzężone z tym widmem i zdegenerowane;

... odpowiadają stanom związanym w studni o nieskończenie

szerokich barierach

skończony czas życia; elektron wzbudzony ze stanu związanego do stanu rezonansowego może:

a) "relaksować" do stanu związanego,

b) "opuścić" obszar studni tunelując przez barierę

Metody znajdowania położeń i czasów życia stanów rezonansowych (układu w stanie rez.)

- metoda współczynnika transmisji

zszywanie na granicach ośrodków odpowiednich rozwiązań i ich pochodnych

A,      B,      C,      D,       E,       F,        G,          H,      I

dla pochodnych (funkcje obwiedni, różne ośrodki, różne masy efektywne)

4 złącza, po 2 równania  (8),  "normalizacja"  (A=1)

współczynnik transmisji

T = |I|2

Pojedyncza bariera:

Podwójna bariera:

położenia maksimów = położenia rezonansów  Er

Lorentzowski kształt  T  w otoczeniu rezonansu

Γ  -  szerokość rezonansu (połówkowa)

***

Ewolucja układu kwantowego  w czasie

z równania Schrödingera z czasem,

zależność funkcji falowej od czasu:

żeby opisać skończony czas życia układu w stanie rezonans.

(ewolucja musi opisywać zanik)

II-gi czynnik - tłumiący (zanik)

- metoda obrotu zespolonego współrzędnej

funkcja obwiedni   χ(z)   odpowiadająca stanowi rezonansowemu nie jest kwadratowo całkowalna

(podobnie jak fale płaskie opisujące „ruch swobodny” cząstek)

z rzeczywistą współrzędną  z  przechodzimy na płaszczyznę zespoloną

teraz   χ~   staję się kwadratowo całkowalna

i może być przybliżona w skończonej bazie f. kwadratowo całkowalnych

transformacja odwrotna prowadzi teraz do:

... zobacz, że np. funkcje gaussowskie (kwadratowo całkowalne) pozostają takie po transformacji  z  -> ze-i ...

elementy macierzowe  H  są  w takiej bazie  zespolone  =>

macierz jest niehermitowska   =>

wartości własne  (po diagonalizacji)  są  zespolone

i tworzą dla różnych   θ   tzw. θ-trajektorie;

punkty zbieżności (prawie θ-niezależność) stanowią przybliżenia do wartości zespolonych energii stanów rezonansowych

przykład trajektorii

- Metoda stabilizacji

- zamknij strukturę w „dużym pudle” (L >> d)

d – rozmiar układu

L – rozmiar pudła

- jako bazę wybierz funkcje „dużego pudła”

- diagonalizuj macierz hamiltonianu dla wielu różnych L

- wykres wartości własnych energii w funkcji  L

- odczytaj położenie i szerokość rezonansu z wykresu

Te cechy rezonansowego tunelowania muszą mieć swoje odzwierciedlenie w obserwowanych zjawiskach transportu

najciekawsze efekty:

- ujemne przewodnictwo różniczkowe (NDC)

- oscylacje Blocha

- drabinka Starka

- dI/dV < 0

- problem pojedynczej studni kwantowej (1D) w polu elektrycznym

funkcja falowa (obwiedni  χ(z) )  - funkcja ~(Airy),

(oscylująca i zanikająca) jako rozwiązanie

dla wielu "przestrzennie rozseparowanych studni"

powstają tzw. schody Starka (drabinka)

dla silnych pól  F,  poziomy energetyczne kwazi-związanych stanów (dna podpasm) są energetycznie równoodległe

konsekwencje rozszczepienia minipasm - widma optyczne

jeśli więcej niż jedno minipasmo   E1, E2, ..

może dochodzić do rezonansowego tunelowania

...idea...

## Lasery kaskadowe

OSCYLACJE BLOCHA

załóżmy idealny, bezdefektowy kryształ (1D);

potencjał jednorodnego pola elektrycznego

eV(z) = eFz

elektrony o energiach z dna pasma przewodnictwa -

przyspieszane  => zwiększanie energii

energia elektronu rośnie   od  E0  do  Emax  (v=0);

dla   k  na granicy   BZ   elektron ulega braggowskiemu

odbiciu:

k  ->  k-g,   g=2π/a

oscylacje Blocha

- lity półprzewodnik

szerokość pasma  >>  ΔE  na odcinku drogi swobodnej

pomiędzy zderzeniami

oscylacje niemożliwe do zaobserwowania

częstotliwość oscylacji  (półklasycznie)

równanie ruchu

rozwiązanie (1D)

k0=0  (centrum IBZ)

max. możliwe   k = 2π/d   (Δk),  zatem

dla:  F~105 V/cm (laboratoryjnie osiągalne)

d~20 nm  (typowe supersieci)

v ~ 5*1013 Hz   ( ~ terahertz)

to  T  ~ τ   czas relaksacji pomiędzy zderzeniami

(sub-pikosekundy)

pierwsze obserwacje: