Grafit i nanorurki węglowe

Grafen – sieć rombowa (heksagonalna) z bazą dwuatomową

a – (ac-c)x(3)1/2

wektory bazowe sieci odwrotnej definiuje się inaczej niż w 3D

musi zachodzić tylko   (ai ,bj )= 2πδij

grupą symetrii jest: C3v + odbicia w płaszczyźnie X lub Y,

grupa jest symorficzna (O w środku komórki sześciokątnej)

Metody wytwarzania

2010 nagroda Nobla

Novoselov, Geim,  2004, 2005 – wytwarzanie i zbadanie grafenu (metodą „scotchową”)

rozmiary jednowarstwowych płatków -mikrometry

J.C. Meyer, A.K. Geim, …, K.S. Novoselov, Nature 446, 60, 2007

epitaksjalny wzrost przez odparowywanie krzemu z SiC,  w wysokiej temperaturze; P.Sutter, Nature Materials 8, 171, 2009,  na warstwie Sic zostaje „C”-grafen – jedno lub wielo warstwowy;  rozmiary > 1 mm

Polski patent – dr. W. Strupiński - ITME

rozpoznawanie optyczne		rozcinanie nanorurek węglowych

Właściwości grafenu

1. teoria

C:  konfiguracja elektronowa - 1s22s22p2

s, px, py  - hybrydyzacja  sp2 - wiązanie w płaszczyźnie,

orbitale wiążące    (rys. [różowe])

orbitale  atomowe  pz  - prostopadłe do płaszczyzny grafenu tworzą orbitale molekularne , * - decydują o własnościach grafenu; energetycznie ponad 1.eV powyżej  

metoda cisanego wiązania –

2 atomy w kom. element., 1 orbital pz na atomie  =>

zagadnienie własne macierzy hamiltonianu w bazie tych orbitali ma wymiar 2x2;  tylko dwa różne elementy macierzowe

element macierzowy hamiltonianu pomiędzy orbitalami  pz  na sąsiednich atomach oznaczmy  jako  t

element węzłowy oznaczymy  jako   (

( H – E ) ( = S (      (B)

k = ( kx , ky ),    s – całka nakrywania pomiędzy sąsied. orbitalami

rozwiązując zagadnienie własne  (B)  dostajemy

zaniedbując s, ( s=0 ) i kładąc  ( = 0 (tylko na diagonalii  =  skalowanie energii)

jedno pasmo wynikające z orbitali  walencyjne (dolne)

drugie pasmo z  *- pasmo przewodnictwa

grafen – semimetal

tzw. punkt Diraca (PD)

blisko PD zależność dyspersyjna  E(k)  jest  LINIOWA !

daje się opisać równaniem Diraca opisującym tzw. bezmasowe fermiony

gdzie vF  wynikająca z nachylenia pasm wynosi   106 m/s (!) tylko 300 razy mniej od  c

stąd wielkie nadzieje na szybką nanoelektronikę grafenową

(w krzemie jest prawie 100 x mniejsza)

W rzeczywistości  prędkość jest mniejsza gdyż:

- grafem występuje na podłożach (słabe wiązanie)

- nawet jeśli zawieszony to ulega fałdowaniu,

- często występuje w wielu warstwach

(wiązania między warstwami słabe – van der Waals)

Wszystkie efekty prowadzą do małej przerwy energetycznej i zakrzywienia kasm w okolicy PD

Np.

nanorurki (jednościenne)

zwinięte paski arkusza grafenu

(węzły sieciowe – Bravais – i węzły podsieci)

Jednoznacznie definiuje się przez zadanie wektora  chiralnego

= wektora obwodu  Ch  ,

Ch – można przedstawić w bazie wektorów bazowych grafemu

(*)

(n,m) ,  0 =<|m|=<n

Średnica  dt = L/π,  L= |Ch| = sqrt(Ch . Ch )=a.sqrt(n2+m2+nm)

T –  wektor  translacji

(**)

Jest to wektor translacji  nanorurki  (1D)

Z faktu, że  T.Ch=0,   t1  i  t2  - nie mogą mieć wspólnego podzielnika, [jest to najkrótszy wektor o własności (**) ]

wynika, że

t1=(2m+n)/dr ,   t2=-(2n+m)/dr,

dr – najw.wsp.podz. (2m+n) i (2n+m)

nanorurki  fotelowe  (armchair)  (n,n)

komórka elementarna

.. ta jest (3,3)   , 4n – atomów w u.c. tzn. 6 grafenowych u.c.

nanorurki  zygzakowate (zig-zag) (n,0)

komórka elementarna

nanorurki chiralne  ,  n≠m

Wektor symetrii   R

R – do najbliższego węzła sieciowego

Wektor  R  oznacza operację symetrii:

- obrót wokół osi nanorurki o  kąt  ψ=2π/N,

N –ilość komórek grafemu w kom.el. nanorurki

2N -  ilość atomów w kom.elementarnej nanorurki

- translacja o wektor  τ

τ - nie jest wektorem sieciowym grafenu ani wektorem  nT

wielokrotne wykonanie R (zaczynając od jednego atomu w komórce elementarnej nanorurki, wygeneruje wszystkie atomy „sieciowe” w tej komórce)

np.: (3,3)

oczywiście   NR = Ch + MT,  i można pokazać, że  M=np-mq,

gdzie  p  i q  to współrzędne  R  w układzie  (a1, a2)

kolejne operacje:  (ψ|τ),  (ψ|τ)2,  (ψ|τ)3, …, (ψ|τ)N = E,

tworzą cykliczną grupę abelową  oznaczaną  CN  .

... N - ilość komórek grafenu w komórce element. nanorurki...

z def.

nanorurki fotelowe i zygzakowate mają:

- oś   n-krotną  Cn,

- n osi 2-krotnych (albo przecinających wiązanie C-C, albo

środek sześcianu)

to razem daje  Dn ,

- poza tym mają środek inwersji

Ich punktową grupą symetrii jest    Dn x Ci

ale rezultat tego iloczynu zależy od parzystości  n

i ostatecznie

G  =  Dnh  	-	n=2j

G  =	 Dnd		-	n=2j+1

przypomnienie:

…w grupie Dnd  nie istnieje samodzielnie element  σh  a tylko  iloczyny  u2 σh  dodane do elementów Dn  …

nanorurki chiralne

- Jeśli  n,m  - nie mają wspólnego podzielnika

to  jedynymi operacjami i symetrii są operacje śrubowe (ψ|τ)

czyli grupa abelowa CN,

- Jeśi  n,m  mają wspólny podzielnik  d    to nanorurka jest

niezmiennicza przy obrotach o Cd , i ostateczną grupą

symetrii jest   CN = Cd x CN/d

Sieć odwrotna i  IBZ

Dla jednowymiarowego układu jakim jest CN, IBZ też musi być jednowymiarowa,

ale formalnie mamy „periodyczność” także w kier.  Ch  …

(raczej periodyczne warunki brzegowe)

„formalnie” dwa wektory sieci odwrotnej  K1  i  K2

podobnie jak dla grafenu mamy komórkę elementarna zdefiniowaną przez  a1 i a2  i

odpowiadające wektory sieci odwrotnej  b1  i  b2   , to dla „komórki” zdefiniowanej przez wektory  Ch  i   T   mamy dwa wektory sieci odwrotnej   K1  i  K2  :

K1  - związany z „periodycznością”  w  Ch

K2  - związany z periodycznością w  T

musi zatem zachodzić

Ch . K1 = 2π,    Ch . K2 = 0,   T . K1 = 0,   T . K2 = 2 π

Pamiętając o  (*)  i  (**)   dostaniemy

K1 = 1/N (-t2 b1  +  t1 b2 ),    K2 = 1/N (mb1  -  nb2 )

IBZ  nanorurki zaznaczone jest odcinkiem  W-W /

NK1  jest wektorem sieci odwrotnej grafenu => wektory k różniące się o NK1 są równoważne

ale  μK1  (dla  μ = 0, 1, …, N-1 )  daje  N  dyskretnych wektorów  k  (falowych)  odpowiadających kwantyzacji ze względu na „periodyczne” warunki brzegowe w  Ch  ;

- dyskretyzacja każdego 2D pasma  grafemu  na  N

jednowymiarowych pasm  nanorurki ….

Struktura pasmowa przykładowych nanorurek

nanorurka  (n,m)  -  gdy  n-m=3l  => metaliczna

w przeciwnym razie półprzewodnikowa (przerwa energetyczna)

wielkość przerwy zależy od średnicy (od n i m)

Obrazy STM

wielościenna

single wall (obrazy STM)		     mult-iwall (wielościenna)  - model

złącza nanorurek

Złącza powstają przez wprowadzenie defetów 5, 7,   niekiedy 8

Złacze dwóch nanorurek metalicznych może być nieprzewodzące !

Przewodność układu złaczowego (12,0)/(6,6) ,

L.Chico, et.al., PRB 54, 2600 (1996)

Inne rodzaje złącz

Zastosowania (obecne I przyszłe)

# Text boxes

K.S. Novoselov, A.K. Geim, et al., Science 306, 666, 2004

K.S. Novoselov, et al., PNAS 102, 10451, 2005