Kwantowy efekt Halla

- Odkryty w 1980; Klaus von Klitzing (z G.Dorda, M.Pepper)   Phys. Rev. Lett.45 (1980) 494

- Nagroda Nobla – 1985

W pewnych specyficznych warunkach i w układach prawie idealnie 2-wymiarowych opór Halla ulega kwantowaniu

tzn.  tensor przewodnictwa przyjmuje postać:

Warunki:

- T~ 0 K

- B – silne pola magnetyczne

- kwazi-2D gaz elektronowy

- zwykły efekt Halla

przepływem ładunku przez makroskopowy przewodnik rządzi prawo Ohma:

R – zależy od geometrii  (L, S) i właściwości   ρ0  -oporność

właściwa

## Jeśli przyłożone jest jednorodne pole elektryczne

(prawo Ohma w postaci różniczkowej)

- Półkwantowy obraz przewodnictwa

metal, pasmo przewodnictwa:

tylko elektrony obsadzające poziomy z pobliża EF  biorą udział w przewodnictwie;  V=VF  ;

ruch elektronu z  V  pomiędzy zderzeniami (defekty, domieszki,

drgania sieci):

Vśr = 0

Średnia droga swobodna:   l0 = VF τ,

τ – czas między zderzeniami

## W dodatkowym polu  E ,  dodatkowa prędkość

Jeśli   n    jest gęstością elektronów (ilość/obj.)

(*)

a ładunek przeniesiony w czasie   τ  przez pow.   S

-e n τS ΔV

płaski przewodnik w polu magnetycznym   B  ┴   płytki

σ   i    ρ    sa teraz   tensorami

poprzeczne pole  Halla

to

zatem

odwracając tę macierz, i pamiętając o związku  0  i    (*)

oraz o związku  B  z    - częstością cyklotronową (poprzez e i m) (**)

dla układów idealnych, w których prawie nie ma rozpraszania

na domieszkach,   (   jest bardzo duże i

(**)

klasyczna zależność  Uy = ρxy * Ix,   (napięcia Halla)

(  ρxy   -  oporność Halla)

Uwaga: warto tu już jednak zauważyć, że przy odwracaniu tensora  

dostaniemy

co implikuje, że gdy    xx =0   to i   xx = 0

### 2D gaz elektronowy

### Teoria  QHE

- stany energetyczne w 2-wymiarowym gazie prawie

swobodnych elektronów

- swobodny elektron w jednorodnym polu magnetycznym  B

B = (0, 0, Bz )

Hamiltonian   (bez spinu)

A  - potencjał wektorowy, poprzez który opisuje się

pole magnetyczne

A -  określony z dokładnością do gradientu dowolnej

funkcji skalarnej

F(r);     A/ = A + (F     ( rot (F(r) = 0 )

przy cechowaniu Landau’a

separacja zmiennych x, y;  dla  L>>W elektrony prawie

swobodne w kier  x,  zatem:

i kładąc       	dostaniemy:

!!!  równanie przesuniętego oscylatora harmonicznego  !!!

(przesuniętego o  l2k)

Uwaga: przy cechowaniu symetrycznym dostalibyśmy ruch harmoniczny „kołowy”, ale 1D-OH jest tym samym – tylko inny wybór układu odniesienia

funkcje   Φ :

zależą od  k , ale

energie  (poziomy Landau’a):

nie zależą od    k

=>  silna degeneracja

- nie ograniczając układu (W, L -> inf.)

pole magnetyczne ogranicza ruch każdego elektronu w kier.

Y,  (przy tym cechowaniu)

## Każdy poziom Landau’a jest wielokrotnie zdegenerowany ( k )

- dla płytki o rozmiarach   L x  W   mamy:

0<y< W      =>     max. y = W

ale

max. y = l 2 k    =>    0<k<W/ l 2

dla dużych, lecz skończonych  L

k -  przyjmuje dyskretne wartości:

,      i – liczba naturalna,

zatem krotność degeneracji każdego poziomu Landau’a wynosi:

(N – to największe możliwe  i )

pamiętając,  że

to  gęstość stanów   (ilość na jedn. powierzchni  LW)

dla jednego poziomu Landau’a:

n – będzie składało się z tylu porcji  nB  ile jest poziomów Landaua poniżej  EF   (ostatni nie koniecznie całk. obsadzony)

B=0						   B≠0

duże B			średnie B				małe  B

Uwaga:   B  nie zmienia położenia poziomu Fermiego;

(poziom Fermiego jest określony poprzez

zewnętrzne metaliczne kontakty),

ale:

B  zmienia położenie poziomów Landaua wzg.  EF

Zatem:

- gdy   EF   pomiędzy poziomami Landaua to nie może zachodzić rozpraszanie elektronów (brak blisko leżących poziomów), a zatem (0 staje się bliski nieskończoności i (xx znika [znika też  xx ] -  (nadprzewodnictwo!)

- gdy   B  zmienia się i kolejny poziom Landaua „przechodzi” przez   EF   -  prawie normalne przewodnictwo

Co  z    σxy    ?

Niech     i   - czynnik wypełnienia  (określa ile poziomów

Landaua jest całkowicie wypełnionych)

ale

## =>         =>

w rzeczywistości,

„schodki”    ρxy   są rozmyte,  a   ρxx   nie dokładnie   δ

poza tym  xy   byłoby stałe tylko wówczas gdyby poziomy Landau’a (poniżej  EF ) były dokładnie zapełnione, a przecież poziom Landau’a poniżej  EF zapełnia się w miarę obniżania  B, gdyż wówczas maleje  nB ...

a jednak obserwujemy „stałe”  xy   w szerokich obszarach „plateau”

wynika to z roli zawsze obecnych zlokalizowanych stanów resztkowych niejednorodności sieci i domieszek...

te zaburzenia tylko nieznacznie poszerzają „idealne” poziomy Landaua (PL) do „stanów rozciągłych” – dzięki czemu płynie prąd gdy PL przechodzi przez  EF ,

w utrzymaniu stałości   xy  , w miarę zmian B (obszar plateau) rolę odgrywa zapełnianie i opróżnianie poziomów zlokalizowanych

(o energiach ~ EF )

- rola stanów „brzegowych” (edge states);  rola domieszek

# Text boxes

Uy

Ux