- self-assembled (self-organized)

samoorganizujące się (samorosnące) kropki kwantowe

# Podstawowe mody wzrostu heterowarstw epitaksjalnych

(wyspy nie muszą być piramidalne; soczewkowate, o kształcie kopuł, piramidy ścięte, płaskie trapezoidalne dyski, ...)

zasada tworzenia samorosnących kropek kwantowych:

- warstwy o dużej różnicy stałych sieciowych ~5%

- krótkotrwała epitaksja

metoda:   Stranskiego-Krastanova

model  piramidalnej i soczewkowatej  QD InAs na warstwie zwilżającej  (dr. Michał Zieliński)

QD  InAs

kształty „kopułowate”

obraz czej samorosnacej kropki kwantowej

InGaAs/GaAs

Germanowe (G)  QD na powierzchni krzemu (bez WL)

GaN / AlGaN

# Inne przykłady obrazów STM

## typowe kształty: 	piramidy, soczewki, półsfery

typowe rozmiary:

wysokość 	-	2-10 nm

szer. podst.	-	10-30 nm

zalety:

-	dobra powtarzalność

- małe rozmiary

- łatwość tworzenia sieci 2D i 3D (automatyczna)

- możliwość modyfikacji składu podczas wzrostu

wady:

- słabe możliwości zmian kształtów i rozmiarów

Przykłady widoków z góry (STM) J. Appl. Phys. 97, 073507, 2005

InAs na GaAs

InGaN

regulowanie dystrybucji kropek na powierzchni substratu

ostatnie kilka lat:

- techniki uzyskiwania regularnych sieci 2D

na odpowiednio   przygotowanym podłożu;

- ”sztuczne molekuły” (w płaszczyźnie)

Tworzenie „pierścieni kwantowych” w procesie wygrzewania samorosnących QD;    InP na GaAs  (od roku 2000)

Kropki kwantowe w technice VLS w procesie wzrostu

„strukturalne” w drucie kwantowym VLS

lub z innego materiału