Inne rodzaje QD

„wyspy kulombowskie” – boczne przestrzenne ograniczenie (confinement-uwięzienie) w 2DEG, za pomocą pola E wytworzonego przez metaliczne  elektrody (maski)

lub drut kwantowy

modelowane za pomocą  2-wymiarowych dysków

pole elektryczne (od metalicznych masek) jest źródłem potencjału (bariery), który lokalizuje elektrony z 2DEG w QW do obszarów nad którymi nie ma metalicznych masek

Nanokryształy (nanokrystality)

głównie (II-VI)  CdS, CdSe, ZnS, CuCl,  ale też   InAs

techniki wzrostu nanokryształów

- wygrzewanie domieszkowanych (np. kadmem i siarką) matryc szklanych  -  Ekimov, 1985

T ~ 700-800 C

proces dyfuzji atomów i cząsteczek (CdS)  w amorficznym „ciekłym” szkle  i  nukleacja nanokryształów

doświadczalnie stwierdzono zależność

gdzie    t   - czas wygrzewania,

współczynnik proporcjonalności zależy od warunków (T, ...)

podstawowe zadanie

uzyskać nanokryształy o możliwie jednakowym rozmiarze

metoda krystalizacji w roztworach  – nanokryształy koloidalne

rozmiary pojedynczych nanokrystalitów (na ogół bliskie kulistym) wyznacza się za pomocą tunelowego mikroskopu skaningowego

rozkład rozmiarów  ~ gaussowski

metody syntezy chemicznej (w roztworach)

(w organicznych rozpuszczalnikach ale także w wodzie)

np.

H2S       		oraz			CdCl2   słabe wiązanie

jonowe

do

roztworu

S2- 						Cd2+

CdS

## silne wiązanie kowalencyjne

|

siłą napędzającą nukleację krystalitów

- wprowadzone do roztworu powierzchniowo czynne  „stabilizatory” (pasywacja powierzchni nanokrystalitów)  hamują dalszy wzrost

metody selekcji rozmiarów  (nawet do ~ 5%)

- metoda elektroforezy żelowej (1991 Weller)

- metoda chłodnych reagentów (Murray, Bawendi 1993)

wprowadzanych do gorącego ośrodka -

szybka, jednoczesna nukleacja bardzo małych, jednakowych

krystalitów  (R ~ 1nm)

zależność luminescencji (dł. Fali) od rozmiarów nanokryształów

Zalety:

## możliwość tworzenia gęsto upakowanych sieci 2D i 3D

InAs

CdSe 					kobaltowe (metaliczne)

Nanokryształy złota (także u nas… M. Olejnik, S. Maćkowski)

możliwość syntezy nanokrystalitów wielowarstwowych

model teoretyczny InAs/GaAs

In	-	czerwony;  As	-	zielony;  Ga	-	niebieski

tu też występują naprężenia

(podobnie jak dla struktur warstwowych planarnych)

możliwość tworzenia struktur o „dowolnych” kształtach –

metodą wprowadzania pasywatorów działających selektywnie na różne powierzchnie boczne nanokryształów (nigdy idealnie kuliste)

„nanorods” – nanopręciki, nanopałeczki,..

nanopałeczki złota:

(~ 50nm) selektywne pasywowanie

model 2 „złączonych” nanokryształów CdS (każdy zawierający zaledwie kilkadziesiąt atomów)

początkowe kształty często zbliżone do tetraedru;

Berkeley, Alivisatos Group

Nanotechnologia

umieszczanie pojedynczych atomów i molekuł na podłożu za pomocą końcówki tunelowego mikroskopu skaningowego

D.M.Eigler, E.K.Schweizer, Nature, 344 (1990)

Idea STM

SPM – scanning probe microscopy

Wersje:

STM – scanning tunneling microscopy

AFM – atomic force microscopy

zasada tunelowania

Dwie wersje

- stała odległość – zmienny prąd tunelowania

- stały prąd tunelowania – zmieniana odległość

Mikroskopia AFM

proces tworzenia

Molekuły CO…

atomy kobaltu na pow. miedzi