Obserwacje świadczące o dyskretyzacji  widm energii w strukturach niskowymiarowych

1. Optyczne

Widma:

- absorpcji – wzbudzanie fotonami o coraz większej energii ze szczytu pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa – maksima odzwierciedlają strukturę obu pasm (w szczególności CB) – gęstości stanów

- PL, fotoluminescencja – obserwacja intensywności emisji po wzbudzeniu głęboko do CB (najsilniejsza emisja zwykle dla nie zabronionego przejścia z dna CB do szczytu VB)

- PLE, widma wzbudzenia – obserwujemy emisję (maksimum) ale w funkcji zmieniającej się energii wzbudzenia – odzwierciedla te  same struktury CB co absorpcja – wzbudzenia do „szczególnych” stanów w CB

własności elektryczne

- Rezonansowe tunelowanie przez DBS

Fotoprąd w supersieciach

Pojedyncze heterozłącze

- Położenie poziomu Fermiego

a. metal:    energia najwyższego obsadzonego poziomu

w temperaturze 0 K;

b. półprzewodnik samoistny:

(licząc od szczytu pasma walencyjnego; Eg – szerokość

przerwy;  me/h  - masy elektronów/dziur )

dowód:

obsadzenie poziomów energetycznych fermionów (elektronów, dziur) – rozkład Fermiego-Diraca:

dla  E>>EF ,

zakładając paraboliczną, na dnie pasma przewodnictwa,  relację dysperysjną  E(k),  to ilość stanów elektronowych (w 3D) o energiach z przedziału pomiędzy   E  i E+dE  wynosi (na jednostkę objętości)

(gdyż   n(k)dk=n(E)dE,    a    n(k)~k2dk,   oraz    dk/dE~(E-Eg)-1/2 )

natomiast liczba wszystkich elektronów (w paśmie przewodnictwa)

(to jest liczba elektronów/jedn.obj  =  koncentracja)

podobnie

koncentracja dziur

(ponieważ dziury w paśmie walencyjnym powstają przez obecność elektronów w paśmie przewodnictwa)

iloczyn   n*p   wyraża tzw. prawo działania mas;

(iloczyn koncentracji nie zależy od EF , zależy tylko od iloczynu me*mh i od Eg )

dla samoistnego półprzewodnika    n=p   zatem

co daje   (¤)

ale tak jest tylko w najprostszym modelu

- CB i VB niezdegenerowane i opisane najprostszym modelem n(E)

w rzeczywistości VB jest na ogół zdegenerowane, każde z pasm (i) składających się na VB ma inną gęstość  ni(E)

c. przewodniki domieszkowane (niesamoistne):

Tu obraz jest bardziej skomplikowany;

w  T= 0 K,      EF ~ pomiędzy poziomem donorowym/akceptorowym

a dnem odpowiedniego pasma

(dla płytkich domieszek,  Ed << Eg  , EF ~ Ed  )

- Dwa różne ośrodki przed połączeniem (złącze w postaci idealnej płaszczyzny  (prostopadłej do kier. Z)

# Jedynym poziomem odniesienia jest poziom próżni

względem tego poziomu wyznaczone są

- potencjały jonizacyjne

- powinowactwa elektronowe

- położenie poziomów Fermiego

- po złączeniu  ośrodków – wyrównanie poziomu Fermiego

(teraz z def. dla układu 2 ośrodków)

metale:

przepływ swobodnych nośników aż do wyrównania  EF  ;

może pojawić się skok potencjału na złączu

półprzewodniki samoistne

(zawsze istnieją nieintencjonalne domieszki umożliwiające przepływ ładunków z donorów i akceptorów  zmierzający do wyrównania   EF  )

dla idealnych półprzewodników:

przesunięcie ładunku na złączu związane z wiązaniem w sieć kryst., powodujące lokalny skok potencjału i częściowe wyrównanie   EF

inaczej: charakter kowalencyjno-jonowy wiązań jest inny po obu stronach złącza, co będzie prowadziło do przesunięcia ładunku na złączu

charakter wiązania na złączu ulegnie zmianie (nie jest zrównoważone), nastąpi przesunięcie (czyli  polaryzacja) na złączu

(tu:  atomy As po obu stronach złącza mają inne otoczenie niż w macierzystym krysztale)

- analogia do wiązania chemicznego w cząsteczkach

heteroatomowych  -  polarność wiązań

molekularnie:

EV = energia ostatniego zajętego orbitala molekularnego

HOMO

EC = energia pierwszego nieobsadzonego orbitala molekularnego    LUMO

względne położenia HOMO   i  LUMO  mogą być oszacowane na podstawie kwantowo-chemicznych obliczeń półempirycznych lub ab initio

z HOMO i LUMO powstają pasma, walencyjne i przewodnictwa

- reguła wspólnego anionu (Harrison, 1977)

z dokładnością do kilku dziesiątych eV, dwa półprzewodniki posiadające wspólny anion (np. GaAs, AlAs), tę samą strukturę krystaliczną, oraz podobną stałą sieci, mają prawie zerowy –

tzn. na ogół znacznie mniejszy -

(rzędu kilku dziesiątych eV)  „offset” położeń brzegów pasma walencyjnego

np.:  GaAs / InAs,  przerwa GaAs – Eg ≈ 1.5 eV

przerwa  InAs  -  Eg ≈ 0.5 eV

offset  Ec ≈ 0.8 eV,   offset  Ev  ≈ 0.2 eV

można też wyznaczać „band offsets” eksperymentalnie

Rodzaje heterozłącz:

I rodzaju			   II  rodzaju

przeniesienie ładunku -

złącze przewodzące

studnie kwantowe:

jeśli szerokość studni,  d,   jest mezoskowpowych rozmiarów to

ruch ewentualnych nośników (elektronów na dnie pasma przewodnictwa czy dziur w paśmie walencyjnym), który jest  kwazi-swobodny w litym jednorodnym ośrodku 3D, może zostać istotnie ograniczony w kierunku prostopadłym do płaszczyzny złącz w obszarze ośrodka tworzącego  „studnię”

A       B       A

W obszarze   A    nie mogą istnieć elektrony o energiach z dna pasma obszaru   B

Jeśli szerokość studni jest b. mała to kwazi-swobodny ruch nośników w obszarze   B  (o energiach bliskich dna pasma) staje się  kwazi-dwuwymiarowy

przestrzenne ograniczenie klasycznego ruchu cząstki prowadzi do kwantyzacji (dyskretyzacji) widma energii

bariery potencjału:

B        A        B

Potencjał próżni zwykle głęboko w paśmie przewodnictwa  =>

W litych kryształach elektrony obsadzające dno pasmo przewodnictwa (w półprzewodnikach, lub energetyczny obszar blisko EF  w metalach) stanowią kwaziswobodny gaz  3D

W bardzo cienkich studniach kwantowych  gaz jest kwazi-2D

W układach  1-wymiarowych ograniczenie kwaziswobodnego ruchu elektronów w  2 wymiarach  =>  gaz kwazi-1D

W układach 0-wymiarowych: elektrony (w pewnych zakresach energii) ograniczone w swobodnym ruchu we wszystkich kierunkach przestrzennych  =  gaz-0D  = całkowita dyskretyzacja energii

## Gęstość stanów gazu   nD   w układach niskowymiarowych

### Ilość stanów w przedziale (E, E+dE)

ρ(E)dE = -------------------------------------------------

jednostkę objętości

- 3D;  swobodne cząstki o masie   m

nałóżmy warunki periodyczności Borna-von Karmana (LX = LY = LZ )

Ω0   - obj.  elementarnej komórki w przestrzeni  k

energia zależy tylko od modułu  k , zatem wszystkie stany o tej samej

energii (z przedz.  E, E+dE) leżą na sferze o promieniu k, i grubości  dk,

gdyż    E=h2k2/2m    =>

zatem w 3D

- 2D – swobodne cząstki w  2  wymiarach

stała !

- 1D – gaz  1-wymiarowy

4.  0D   widmo dyskretne

### Co nas będzie interesowało?

- Przejścia optyczne (widmo energii [gęstości]) w obszarze bliskim brzegów pasm

- Własności elektryczne: transport (energie bliskie brzegom pasm)

- Wpływ przestrzennego ograniczenia na widma domieszek i ekscyt.

- Wpływ zewnętrznych pól

Centralne zadanie:

# Znajomość   E(k)   blisko brzegów pasm