# METODY OPISU STRUKTURY ELEKTRONOWEJ

# UKŁADÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

kryształ = układ  M-cząstek (N-elektronów  i  jąder)

- Przybliżenia

- Przybliżenie Borna-Oppenhaimera

separacja ruchu elektronów od ruchu jąder

- Przybliżenie jednoelektronowe:

Ściśle  -

Hamiltonian  jest funkcją  r1, r2, ..., rN

W praktyce  suma – skończona  i  skończone  N

Metoda wariacyjna:  (Hartree-Fock’a) -->

Równania na   φi (r) ,  w  potencjale  V(r)

(*)

# rozwiązanie pozwala znaleźć funkcje jednoelektronowe

# (z których można dalej budować  przybliżone funkcje falowe układu N cząstek) dla układów periodycznych (nieskończonych, makroskopowych kryształów)

# potencjał   V(r)   jest periodyczny:

twierdzenie Blocha  dla periodycznego potencjału =>

k  -	liczba kwantowa (trójka) numerująca wartości własne operatora

translacji (periodyczność)

n  - 	liczba kwantowa numerująca kolejne rozwiązania równania (*)

# METODA SILNEGO WIĄZANIA (TB)

# (podejście  atomistyczne)

startujemy z przybliżenia jednoelektronowego:

gdzie                     H = p2/2m + V(r)

V(r) = V(r+R)

funkcję   ψ  rozwijamy w "bazie" orbitali atomowych  Φ(r)

centrowanych na poszczególnych atomach - węzłach sieci

(dla uproszczenia założymy jeden atom na węzeł)

musimy zapewnić, żeby  ψ   spełniało warunek Blocha

tworząc tzw. sumy Blocha

(orbitale krystaliczne – molekularne – zdelokalizowane)

(założenie - jeden atom na komórkę elementarna)

a  - numeruje kolejne orbitale,  R - kolejne komórki elementarne

zakładając, że orbitale atomowe są ortogonalne* mamy:

(przybliżenie)

możemy rozwinąć ψ   w bazie sum Blocha:

(dla każdego wybranego  k)

w rezultacie  rozwiązanie (1) sprowadza się do rozwiązania

zagadnienia własnego dla macierzy hamiltonianu

gdzie elementy macierzowe są postaci:

na ogół stosuje się tzw. przybliżenie najbliższych sąsiadów

a powyższe całki (traktuje się jako empiryczne parametry i wyznacza z doświadczenia dopasowując obserwowane przerwy energetyczne i krzywizny pasm do danych doświadczalnych dla kilku zadanych wartości  k.

dla przypadku kryształów (dwuskładnikowych) w strukturze blendy cynkowej, zakładając tylko orbitale walencyjne  s,px,py,pz

(na atomie anionu i kationu), macierz  H jest   8x8  i zależy

od  k  [poprzez  exp(ikR)].

Nie musimy znać ani  H  ani  orbitali atomowych

jakie parametry pozostają?

ss(a),  ss(k),  pp(a),  pp(k),

s(a)s(c),  s(a)p(k),  s(k)p(a),  p(a)p(k),   |  nie zal. od  x, y czy z

px(a)py(k)

9 - parametrów

diagonalizacja  H  daje  8 krzywych En(k)

[niektóre są dla pewnych wartości  k  (np. w  Γ) zdegenerowane

(fragment)

k=0  (   ( ,

tu pokazano tylko  4  rozwiązania  (pasma) dla kilku wart.  k.

Wiedząc ile jest na każdym atomie elektronów, i wiedząc, że każde pasmo pochodzi od jednego orbitala i że obsadzają go 2 elektrony  (  możemy wskazać  VB  i  CB. Możemy zbadać krzywizny pasm (masy efektywne) i ”nazwać” je w-g tych mas....

Metoda silnego wiązania dla układów zero-wymiarowych (nanoklasterów) - LCAO MO

- nie żądamy postaci blochowskiej dla funkcji;

nie tworzymy sum Blocha jako funkcji bazowych

- bazę stanowią  po prostu   orbitale atomowe centrowane

na kolejnych atomach    -

- gigantyczne (prawie "puste") macierze hamiltonianu

(R - wskazują zarówno kom. elemn. jak i atomy bazowe)

- dla  4 orbitali na każdym atomie,

- w przybliżeniu najbliższych sąsiadów (4 atomy w narożach

tetraedru)

- N atomów w nanokrysztale

wymiar macierzy hamiltonianu jest:   4N x 4N

Uwaga: ilość parametrów taka sama i wzięte –przeniesione-

z obliczeń  dla kryształu objętościowego;

takie wartości parametrów (całek), jakie prowadzą dla

kryształu objętościowego do mierzalnych przerw

energetycznych i mas efektywnych.

rezultat:

całkowita dyskretyzacja pasm; dyskretne poziomy orbitali molekularnych  (wektorów):

widmo energii

Gęstość prawdopodobieństwa np. dla nanokryształu o sferycznej geometrii:

dla danej funkcji   ψ    wykres gęstości prawdopodobieństwa

w kolejnych "warstwach" wzdłuż promienia dla kulistego nanokryształu -

może np. wyglądać  tak:

w każdej warstwie wysumowano kwadraty współczynników

Ci  i podzielono przez ilość atomów (gęstość);

Otrzymano:

radialną gęstość prawdopodobieństwa w danym stanie

(globalną,  w sensie obwiedni)

- dowolne nanokryształy wielowarstwowe

- dowolne kształty

- czasochłonne i "pamięciożerne" obliczenia

takie gęstości można też wizualizować  w postaci izopowierzchni stałej gęstości, np.:

sferyczny nanokryształ

dla soczewkowatej kropki kwantowej InAs/GaAs

(widok z góry dal trzech pierwszych stanów dziurowych)

i dla stanów elektronowych....

lub dla podwójnych nanokryształów wielowarstwowych

(wewnętrzna –wąskoprzerwowa- warstwa ma charakter studni)

# Text boxes

E