warstwy podwójne, układy wielu barier

uwaga: pojedyncza i podwójna bariera zostaną omówione przy

omawianiu zjawisk transportu

###### dwie sprzężone studnie kwantowe

- d >> L1=L2=L

dwie identyczne izolowane studnie;  każdy stan  o energii  Ei < 0

jest dwukrotnie zdegenerowany

- d ≈ L

H = T + V  =  T + V1(z) + V2(z)

widmo energii każdej ze studni jest zaburzone wpływem sąsiedniego potencjału

jeśli studnie położone są w    z1   i   z2   a stany studni „niezaburzone ” oznaczymy przez  funkcje  obwiedni

tzn.

n – numeruje kolejne stany  układu  i-tej studni

funkcje własne   H   możemy w najbardziej ogólny sposób przedstawić w postaci

(sumowanie zawiera też całkę po stanach continuum)

a w  I rzędzie RZ  funkcję przybliżamy rozwijając w szereg stanów odpowiadających zdegenerowanej energii  (np.  stanu „n” )

układu niezaburzonego

energię  i funkcję   n-tego   stanu znajdujemy rozwiązując układ równań

(metoda wariacyjna Ritza)

gdzie

dla   r>0  ,    t, s < 0      ale      r  <<   t, s    to    r  ≈  0       to

(+)    a1 = a2

( - )   a1 = -a2

|t| > |s|

t    rośnie ze wzrostem     n   (nakrywanie)

asymptotycznie,  gdy   d -> 0  otrzymujemy   2 x  więcej poziomów

(w dobrej kolejności)  w studni o szerokości  2L

UWAGA !

każdy poziom  =  to dno podpasma   En(kx,ky)

# SUPERSIECI

- 1-pasmo  -  model Kronig’a-Penney’a

- podobieństwo do 1-wymiarowej sieci

- powstawanie pasm z pojedynczych poziomów –

(tak jak w metodzie silnego wiązania dla pot. periodycznego)

powstawanie   minipasm

rodzaje:

- monoperiodyczne  ...ABABABAB...

- biperiodyczne        ...ABAbABAbABAbABAb...

- super-supersieci   ...ABABABABABaBaBaBaBABABABABABaBaBa...

- kwaziperiodyczne   (np. Fibonacci)

- profilowane

najważniejsze zastosowania:   elektryczne  =>

- transport w ramach minipasm, pomimo przerw energii wzbronionej w „co drugim” ośrodku

duży okres periodyczności  -  wąskie minipasma